УДК 669.017, 621.78

## И.А.Гунькин, В.Г.Писаренко, И.И.Журавлев, А.В.Мамаев

## ИССЛЕДОВАНИЕ СКЛОННОСТИ НЕЛЕГИРОВАННОГО НИЗКОУГЛЕРОДИСТОГО АРМАТУРНОГО ПРОКАТА К ПОСЛЕДЕФОРМАЦИОННОМУ СТАРЕНИЮ

Исследована склонность низкоуглеродистого арматурного проката с уровнем прочности 550 ÷ 850 Н/мм2 к последеформационному старению.

Проведены исследования влияния последеформационного старения низкоуглеродистого термомеханически упрочненного арматурного проката на изменение его механических свойств: временного сопротивления, пятикратного и равномерного относительного удлинения.

В качестве материала исследований использовали арматурный прокат диаметром 16 мм из спокойной и полуспокойной стали следующего химического состава (%, масс.):

C	Mn	Si	Cr	S	P

спокойная сталь:	0.26	1.05	0.39	0.02	0.021	0.010

полуспокойная сталь:	0.25	1.40	0.05	0.16	0.024	0.023

Арматурный прокат перед исследованиями подвергали термомеханическому упрочнению до различных уровней прочности. Предел текучести проката при этом изменялся от 410 до 860 Н/мм2, временное сопротивление - от 560 до 1010 Н/мм2, пятикратное относительное удлинение - от 11 до 32 %, равномерное удлинение - от 3 до 16 %.

После испытания металла в состоянии поставки его подвергали пластической деформации под нагрузкой равной . Деформированные образцы были отложены на 100 дней, после чего произведены механические испытания на разрыв.

Временное сопротивление металла при этом возросло на 5 ÷ 20 Н/мм2, относительное удлинение - понизилось. При этом снижение относительного удлинение наблюдалось в основном на образцах с исходной прочностью (временным сопротивлением) до 800 Н/мм2. Изменение механических свойств проката различного уровня прочности (временного сопротивления) в результате последеформационного старения показано на рис. 1. Сплошной линией и маркерами “×” показано изменение механических свойств проката из спокойной стали, пунктирной линией и маркерами “Δ” - из полуспокойной.

В общем случае наблюдается тенденция снижения влияния последеформационного старения при увеличении степени термомеханического упрочнения стали. Эту тенденцию можно объяснить двумя причинами: во-первых, структуры бездиффузионного распада в меньшей степени подвержены последеформационному старению, во-вторых, у металла с большей степенью упрочнения в период старения возможны процессы отпуска. Повышение пятикратного относительного удлинения арматурного проката из спокойной стали, упрочненного до уровня 966 Н/мм2 по-видимому следует объяснить ошибкой эксперимента.

Таблица 1

Механические свойства (средние значения) арматурного проката в состоянии поставки и после старения

| В состоянии поставки | После старения |
| --- | --- |
| σт, Н/мм2 | σв, Н/мм2 | δ5, % | δр, % | σв, Н/мм2 | δ5, % | δр, % |
| Спокойная сталь |
| 432 | 581 | 31.7 | 20.4 | 596 | 26.7 | 12.3 |
| 479 | 607 | 28.3 | 19.2 | 623 | 23.9 | 13.7 |
| 568 | 694 | 21.4 | 17.3 | 699 | 19.3 | 14.1 |
| 699 | 791 | 15.5 | 7.3 | 796 | 15.2 | 6.4 |
| 736 | 828 | 15.0 | 5.8 | 833 | 14.9 | 5.8 |
| 840 | 966 | 11.5 | 4.1 | 970 | 14.4 | 4.3 |
| Полуспокойная сталь |
| 417 | 571 | 28.6 | 15.4 | 586 | 24.3 | 12.6 |
| 456 | 590 | 29.1 | 17.2 | 602 | 26.0 | 14.9 |
| 531 | 665 | 21.2 | 11.5 | 670 | 19.5 | 10.0 |
| 682 | 817 | 15.0 | 7.4 | 821 | 15.5 | 7.3 |
| 687 | 819 | 14.7 | 4.9 | 820 | 14.9 | 5.0 |
| 858 | 1008 | 12.9 | 3.9 | 1011 | 13.3 | 3.8 |
|  | Рис. 1. Изменение механических свойств арматурного проката в результате последеформационного старения. а) увеличение прочности, б) снижение пятикратного относительного удлинения, в) снижение равномерного относительного удлинения. |

### Опубликовано:

Исследование склонности нелегированного низкоуглеродистого арматурного проката к последеформационному старению / Гунькин И.А., Писаренко В.Г., Журавлев И.И., Мамаев А.В. // Металлознавство та термiчна обробка металiв: Науков. та iнформ. бюл. / ПДАБА. - Дн-вськ. - 2003. - № 3. - С. 17 - 48.